《拼花镶嵌实木复合地板》

“浙江制造”标准编制说明

- 1  项目背景

拼花镶嵌实木复合地板是一种新颖精致的实木复合地板，通常用于卧室、客厅、书房等地面的铺设。作为实木复合地板的一种，它同样继承了单体实木地板典雅自然、脚感舒适、保温性能好的特点，克服了单体实木地板因单体干缩热涨而容易起翘变形的不足，具备易保养、稳定性强、性价比高、防虫、不助燃等优点。同时，该地板的表面有着不同材质、颜色的木料按照一定的方法拼接在一起形成的图案，这些图案制作精细入微，风格各异，或对称、或抽象、立体感强，还将景泰蓝、琉璃、水钻、玻璃、金属等设计组合镶嵌于木板上。这些图案拼花和镶嵌工艺大多都是手工拼接而成，艺术性和人文气息非常浓郁，让地板更加错落有致、提升了空间立体感，充分调动了用户视觉、触觉感官。这种地板一出现就以精致的外表、细腻的表达方式、独特的装饰效果赢得人们的赞赏，美好的品质体验享受，大大弥补了普通地板的呆板缺陷。

从市场来看，拼花镶嵌实木复合地板在家居环境的局部点缀装饰效果突出，加上产品风格文化价值相对较高，深受消费者认可。近几年针对拼花镶嵌实木复合地板在室内环境设计中的运用而提出地板时尚化消费趋势，其主要表现在地板消费的艺术化、空间化、个性化、自然化等。拼花镶嵌实木复合地板脱离了传统意义上的纯实用功能，作为一种装饰材料和艺术载体从不同程度上满足了人们对生活空间的审美需求，时尚化实用而美观，富有深刻人文思想，代表新消费时尚个性化，走向更高端的追求艺术与文化品味。在当下的消费升级浪潮中，“品质”和“健康”成为越来越多消费者关注的焦点，这也对地板产品的环保品质提出了更高的要求。“绿色”赋予地板行业高附加值和新生命力的一抹亮色，转向环保转型、符合环境可持续性发展和循环经济的大趋势。

经查询，目前无拼花镶嵌实木复合地板国家和行业标准。相关的国家标准GB/T 18103-2013《实木复合地板》侧重于实木复合地板的通用性能要求，无拼花镶嵌相关要求；行业标准LY/T 3131-2019《木质拼花地板》针对拼花镶嵌仅提出了尺寸和牢固度的基本要求；浙江制造团体标准T/ZZB 0006—2019《实木复合地板》侧重于实木复合地板的通用性能要求，高于GB/T 18103-2013标准要求 ，无拼花镶嵌相关要求。因此有必要编制《拼花镶嵌实木复合地板》浙江制造标准，在稳定性、耐用性、安全环保性、艺术美感性等核心指标上进行提炼升级，树立行业标杆标准，体现浙江制造精品的先进性要求，规范和提升拼花镶嵌实木复合地板生产制造水平。

- 2  项目来源

由浙江水墨江南新材料科技有限公司向浙江省品牌建设联合会提出立项申请，经立项论证通过并印发了《关于发布2021年第四批“品字标”团体标准（“浙江制造”标准类）制定计划》，项目名称：《拼花镶嵌实木复合地板》。

- 3   标准制定工作概况

- 3.1  标准制定相关单位及人员

3.1.1  本标准由浙江蓝箭万帮标准技术有限公司牵头组织制定。

3.1.2  本标准主要起草单位：浙江水墨江南新材料科技有限公司。

3.1.3  本标准参与起草单位：XXX、XXX。

3.1.4  本标准起草人为：XXX、XXX。

3.1.5  本标准由浙江蓝箭万帮标准技术有限公司负责解释。

- 3.2  主要工作过程

3.2.1  前期准备工作

按照“浙江制造”标准工作组构成要求，组建成立标准研制工作组，明确标准研制重点和提纲，明确工作组人员职责分工、研制计划、时间进度安排等情况。

研制计划及时间进度安排如下：

1）2021年5月～6月，在公司内部成立标准研制小组，收集相关国内外标准和资料，召开内部专题讨论会，讨论标准设置技术指标、试验方法等条款，编制标准草案和立项建议书，完成项目申报、等待立项；

2）2021年7月：标准立项后，标准研制小组完善标准草案，形成标准工作组讨论稿，并在公司内部、相关企业及用户收集意见和建议；

3）2021年8月：召开标准研制启动研讨会议，邀请政府机构、检测单位、科研院所、大专院校等各方面的专家对标准进行研讨；

4）2021年9月：标准研制小组根据公司内部的讨论结果和启动研讨会议上提出的意见和建议，形成征求意见稿；

5）2021年10月：广泛征求意见（1个月），并对征求到的意见进行汇总讨论，并修改完善标准，形成送审稿；

6）2021年11月：召开标准评审会议；

7）2021年12月：根据评审意见，修改完善标准并报批。

3.2.2  标准草案研制

标准起草小组以搜集的国内外相关标准和资料为基础，主要以LY/T 3131-2019 《木质拼花地板》为基础，参考 EN 13226-2009 《木地板 带有凹槽和或舌片的实木拼花地板》国际标准，分析各项目指标的先进性、合理性及可行性。对基本要求中的研发设计、原材料、工艺装备和检验检测等先进性方面进行了研讨，确定了4项基本要求；对质量承诺方面的先进性进行了研讨，确定了产品安装、售后服务提供等方面要求；按照“浙江制造”标准制订框架要求、标准编制理念和定位要求，在广泛收集、分析国内外相关技术文献和资料，并向相关生产企业和用户征求对标准的意见，再对搜集的意见和建议进行分析和研究的基础上，编制标准草案。

主要增加和完善的项目指标如下：

1）提升了地板的稳定性，针对厚度偏差、面层净宽偏差、翘曲度指标严控其尺寸精度，改善地板因干缩热涨易起翘变形的不足，以及地板平整度和铺装效果；并新增了镶嵌厚度指标，增加了镶嵌物的稳定性。

- 提升了安全环保性，甲醛释放量指标提升至E1级，≤0.124mg/m3，并新增了挥发性有机化合物、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）总含量要求，绿色环保，降低对人体的健康危害。

- 提升了艺术美感性，镶嵌高低差平均值提升至≤0.2mm，增加地板整体美观性和触感舒适度，符合人体工程学要求；并新增了金属类、琉璃、威尼斯玻璃、珐琅等镶嵌物外观质量要求，体现地板的精致美观和文化艺术性，符合审美需求。

本标准的编制研制符合“浙江制造”的“精心设计、精良选材、精工制造、精诚服务”的精品理念。

3.2.3  征求意见

3.2.4  专家评审

3.2.5  标准报批

- 4  标准编制原则、主要内容及确定依据

- 4.1  编制原则

4.1.1  合规性原则

本标准主要按照LY/T 3131-2019《木质拼花地板》为基础进行编写，基本内容符合LY/T 3131-2019标准相关要求，标准框架按照“浙江制造”标准要求增加了“基本要求”和“质量承诺”，标准编写规则符合GB/T 1.1-2020的要求。

4.1.2  必要性原则

本标准所指的拼花镶嵌实木复合地板通常用于卧室、客厅、书房等地面的铺设，既要体现美好的品质体验，又要有精致的空间装饰效果，即除了实用性、耐用性之外，颜值、品质及健康也都是消费者关注的焦点。为此本标准制定过程中考虑了地板应用场景的必备性能，以及生产制造中设备、原材料和零部件、工艺等情况，力求在批量生产经济性的基础上提升产品的稳定性、安全环保性及艺术美感性。

4.1.3  先进性原则

本标准起草过程中，地板的关键性能指标对标LY/T 3131-2019，同时针对拼花镶嵌实木复合地板的最为核心指标项目尺寸稳定性、镶嵌高低差、耐磨性、甲醛释放量指标进行了提升，新增了镶嵌物外观质量、镶嵌厚度、挥发性有机化合物及可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）总含量要求，并与国际标准EN 13226-2009进行对标，充分反映产品的特点和关键技术指标，做到国内一流、国际先进的水平。

4.1.4  可操作原则

本标准起草过程对各项技术要求的检测或试验方法均做出了规定，标准所有技术要求均可由第三方实验室检测、验证、核实，质量承诺要求可追溯。

4.1.5  经济性原则

本标准起草过程中对尺寸稳定性、镶嵌高低差、耐磨性、甲醛释放量、镶嵌物外观质量、镶嵌厚度、挥发性有机化合物及可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）总含量等核心指标进行综合评判，并考虑标准指标满足国家标准要求、用户对产品品质的要求、以及同行业的共同要求等几个方面，充分体现产品先进性的同时保证了本标准的经济性。

- 4.2  主要内容及确定依据

本标准主要规定了拼花镶嵌实木复合地板的基本要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存及质量承诺，适用于将金属、琉璃、威尼斯玻璃、珐琅等镶嵌物通过设计组合形成特定装饰图案的实木复合地板。

本标准主要技术指标以LY/T 3131-2019《木质拼花地板》为基础，并参考EN 13226-2009《木地板 带有凹槽和或舌片的实木拼花地板》国际标准，标准主要内容说明如下：

1）基本要求章节中针对产品在研发设计、原材料、工艺装备、检验检测四个方面做了明确规定。

2）技术要求章节中规定了外观质量、规格尺寸及其偏差、理化性能、有害物质限量等内容，主要在LY/T 3131-2019基础上，根据调研了解的情况，以消费者为中心，充分考虑消费者对产品的需求，提升了厚度偏差、面层净宽偏差、翘曲度、镶嵌高低差、耐磨性、甲醛释放量等要求，同时新增加了镶嵌物外观质量、镶嵌厚度、挥发性有机化合物及可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）总含量要求，满足人性化需求，保证产品良好的使用体验。

3）试验方法章节中，外观质量采用目测和检量工具检查，规格尺寸及偏差按 GB/T 18103的规定进行，理化性能按GB/T 18103、GB/T 17657等标准的规定进行，甲醛释放量、挥发性有机化合物及可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）总含量分别按GB 18580、GB/T 29899、GB/T 33042的规定进行。

- 5  标准先进性体现

5.1  型式试验内规定的所有指标对比分析情况。

本标准以LY/T 3131-2019《木质拼花地板》为基础，并与EN 13226-2009《木地板 带有凹槽和或舌片的实木拼花地板》国际标准进行比对，各项指标的详细对比情况见下表。

| 序号 | 质量 特性 | 指标 项目 | 拟制定的浙江制造标准 | LY/T 3131—2019 | T/ZZB 0006—2019 | EN 13226- 2009 | 提升和新增 的意义 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 稳定性 | 厚度 偏差 | 公称厚度tn与平均厚度ta之差绝对值≤0.3mm，厚度最大值tmax与最小值tmin之差绝对值≤0.3mm | 公称厚度tn与平均厚度ta之差绝对值≤0.5mm，厚度最大值tmax与最小值tmin之差绝对值≤0.5mm | 公称厚度tn与平均厚度ta之差绝对值≤0.3mm，厚度最大值tmax与最小值tmin之差绝对值≤0.3mm | ≤0.5mm | 提升项目，严控尺寸精度，改善地板稳定性 |
| 2 |  | 面层净宽偏差 | 公称宽度wn与平均宽度wa之差绝对值≤0.2mm，宽度最大值wmax与最小值wmin之差绝对值≤0.3mm | 公称宽度wn与平均宽度wa之差绝对值≤0.2mm，宽度最大值wmax与最小值wmin之差绝对值≤0.3mm | 公称宽度wn与平均宽度wa之差绝对值≤0.2mm，宽度最大值wmax与最小值wmin之差绝对值≤0.3mm | ≤0.5mm | 提升项目，严控尺寸精度，改善地板稳定性 |
| 3 |  | 翘曲度 | 长度方向翘曲度 ≤0.5% | 长度方向翘曲度 ≤1% | 长度方向翘曲度 ≤0.5% | 无 | 提升项目，增加尺寸稳定性，改善地板平整度和铺装效果 |
| 4 |  | 镶嵌 厚度 | 金属类镶嵌厚度为2mm～3mm，琉璃、威尼斯玻璃镶嵌厚度≥8mm，珐琅镶嵌厚度为3mm | 无 | 无 | 无 | 新增指标，增加镶嵌物的稳定性 |
| 5 | 耐用性 | 镶嵌牢固度 | 经浸渍、干燥后胶层开胶的累计长度不超过该胶层长度的1/3 | 镶嵌物所在地板幅面朝下，镶嵌物不脱落 | 无 | 无 | 提升项目，明确量化了镶嵌物的牢固度，增加耐用性 |
| 6 | 安全环保性 | 甲醛释放量 | E0级，≤0.050mg/m3 | E1级，≤0.124mg/m3 | E0级，≤0.050mg/m3 | 无 | 提升项目，严控甲醛释放量，降低对人体的健康危害，绿色环保 |
| 7 |  | 挥发性有机化合物（72h） | 苯≤10μg/m3，甲苯≤20μg/m3，二甲苯≤20μg/m3，总挥发性有机化合物（TVOC）≤100μg/m3 | 无 | 苯≤10μg/m3，甲苯≤20μg/m3，二甲苯≤20μg/m3，总挥发性有机化合物（TVOC）≤100μg/m3 | 无 | 新增项目，指标设置参考GB/T 35601-2017，降低对人体的健康危害，绿色环保 |
| 8 |  | 可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）总含量 | ≤100 mg/kg | 无 | ≤100 mg/kg | 无 | 新增项目，指标设置参考GB/T 35601-2017，降低对人体的健康危害，绿色环保 |
| 9 | 艺术美感性 | 镶嵌高低差 | 镶嵌高低差平均值≤0.2mm | 镶嵌高低差平均值≤0.3mm | 无 | 无 | 提升项目，增加地板整体美观性和触感舒适度，符合人体工程学 要求 |
| 10 |  | 镶嵌物外观 | 颜色、图案、花色排列等应控制精准，符合设计要求：1）金属类镶嵌物应与木皮齐平，黄铜、铝应砂光，做附着底漆和面漆；2）琉璃、威尼斯玻璃烧镶嵌物板面应无塌陷、凹洞，经抛光处理；3）珐琅镶嵌物点蓝深度应≥1.5mm，无颜色互蹿现象，板面精雕无缺口，排钻位均匀 | 无 | 无 | 无 | 新增项目，使地板更加精致美观，增加文化艺术性，符合审美需求 |

5.2  基本要求(型式试验规定技术指标外的设计、材料、装备与工艺、检验等方面)、质量承诺等体现“浙江制造”标准“四精”特征的相关先进性的对比情况。

5.2.1 设计研发

标准从产品的性能优化设计、以及使用的工具软件等方面规定研发设计的相关内容，从源头和设计研发理念上精准把握产品质量性能。

5.2.2 原材料

标准规定了胶合板、胶粘剂的相关要求，严格把控原料质量，并注意环保性能的把关。

5.2.3 工艺装备

标准从地板生产过程中的关键工序的设备配置要求作出规定，并注意环境保护的要求，提出应配备废气、粉尘的收集处理设备。

5.2.4 检验检测

标准提出了开展外观、尺寸、浸渍剥离、含水率、漆膜附着力、表面耐磨、漆膜硬度等项目的检测，配备恒温恒湿箱、甲醛智能测试箱、分光光度计、黏度计、耐磨仪、硬度测试仪等仪器。

5.2.5 质量承诺

标准对地板的安装、客户诉求响应要求及标识可追溯性等内容进行了规定。

5.3  标准中能体现“智能制造”、“绿色制造”先进性的内容说明。（若无相关先进性也应说明）。

体现绿色制造：参考GB 18580和GB/T 35601，标准提升了甲醛释放量要求，并新增了挥发性有机化合物和可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）总含量要求，并要求配备废气、粉尘的收集处理设备，避免污染环境。

- 6  与现行相关法律、法规、规章及相关标准的协调性

6.1  目前国内主要执行的标准有：

拼花镶嵌实木复合地板目前没有国家和行业标准。

相关的国家和行业标准有 GB/T 18103-2013 《实木复合地板》 、GB/T 15036.1-2018《实木地板 第1部分：技术要求》、 GB/T 15036.2-2018《实木地板 第2部分：检验方法》、GB/T 18102-2007《浸渍纸层压木质地板》、 GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、LY/T 3131-2019 《木质拼花地板》、 GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》等。

相关的浙江制造标准有T/ZZB 0005—2019《实木地板》、T/ZZB 0006—2019《实木复合地板》、T/ZZB 1897—2020《浸渍纸层压实木复合地板》。

相关的国际国外标准有：EN 13756-2018《木地板和镶木地板 术语》、EN 13226-2009 《木地板 带有凹槽和或舌片的实木拼花地板》、EN 13227-2017 《木地板 实木拼花地板制品》、EN 13647-2021《木地板、木质拼花地板、木镶板和贴面层 几何特征的测定》。

编制该标准与上述标准相协调一致。

6.2  本标准与相关法律、法规、规章、强制性标准相冲突情况，是否存在标准低于相关国标、行标和地标等推荐性标准的情况。

本标准与相关法律、法规、规章、强制性标准无冲突情况，不存在低于相关国标、行标和地标等推荐性标准的情况。

6.3  本标准引用了以下文件：

GB/T 6739  色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度

GB/T 14732 木材工业胶粘剂用脲醛、酚醛、三聚氰胺甲醛树脂

GB/T 17657-2013  人造板及饰面人造板理化性能试验方法

GB/T 18103-2013  实木复合地板

GB 18580  室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量

GB/T 20238  木质地板铺装、验收和使用规范

GB/T 29899  人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法

GB/T 33042  木质地板饰面层中铅、镉、铬、汞重金属元素含量测定

LY/T 1738 实木复合地板用胶合板

LY/T 3131-2019  木质拼花地板

上述引用文件均现行有效。

- 7  社会效益

当前地板行业呈现三大变革趋势：一是重颜值也重品质，艺术价值无限放大；二是环保仍是头等大事，健康标准不断升级；三是关注实用性、耐用性，并希望借助新技术提升生活品质。这给拼花镶嵌实木复合地板带来了广阔的市场应用前景。根据拼花镶嵌实木复合地板的技术发展趋势和市场消费需求，并对标当前相关的国家、行业及国际标准，制定符合行业发展水平、又能体现产品先进性的《拼花镶嵌实木复合地板》标准，为拼花镶嵌实木复合地板量身定制一项达到国内一流、国际先进的标准，树立行业标杆，充分体现产品在稳定性、安全环保性、艺术美感性等方面的优质性能，规范和提升拼花镶嵌实木复合地板的生产制造水平。

- 8  重大分歧意见的处理经过和依据

无

- 9  废止现行相关标准的建议

无

- 10  提出标准强制实施或推荐实施的建议和理由

本标准为浙江省品牌建设联合会团体标准。

- 11  贯彻标准的要求和措施建议

已批准发布的“浙江制造”标准，文本由浙江省品牌建设联合会在官方网站（http://www.zhejiangmade.org.cn/）上全文公布，供社会免费查阅。

浙江水墨江南新材料科技有限公司将在企业标准信息公共服务平台（http://www.cpbz.gov.cn/）上自我声明采用本标准，其他采用本标准的单位也应在信息平台上进行自我声明。

- 12  其他应予说明的事项

无。

《拼花镶嵌实木复合地板》

标准研制工作组

2021年7月22日